7.pielikums

Iepirkumam "Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

identifikācijas Nr. VBOP 2021/29

Tehniskais piedāvājums Nr.1
Iepirkuma “Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm” 

1.daļai
	Piegādājamā amortizācijas ierīce
	Pretendenta piedāvātā amortizācijas ierīce

	1. Amortizācijas ierīces izmērs

	1.1. Komplekts no 2 (diviem) atsevišķiem plakaniem amortizācijas elementiem, kas apvienoti ar viengabalaino UHWM-PE atdurplātni.
· Amortizācijas elements: plakanais moduļa elements (MV400P vai analogs), H=400 mm, L=1000 mm, 4 gab.
· Atdurplātne: 80 x 400 x 1000 mm, 2 gab.
Piezīme: Kopā ar Tehnisko piedāvājumu iesniegt amortizācijas ierīces skici ar izmēriem.
	

	2. Amortizācijas elementa raksturlielumi

	2.1. Nominālās veiktspējas raksturlielumi (Rated performance data) pie 57,5% relatīvās deformācijas:

· Enerģijas absorbcija min. EA: 75 kNm (diviem elementiem kopā).

· Reakcijas spēks max. RF: 406 kN (diviem elementiem kopā).

· EA un RF pieļaujamā atkāpe: +/- 10 %.
· EA un RF šeit norādītās pie materiāla temperatūras 23±5 °C un pie deformāciju sākotnējā ātruma 15 cm/sek.

· Gumijas polimērs: dabīgā vulkanizētā gumija (NR) un/vai sintētiskā vulkanizētā gumija (SBR).
· Ekspluatācijas temperatūru diapazons: -30°C līdz +40°C.
2.2. Krāsa: melna.
	

	3. Atdurplātnes paneļa materiāla īpašību robežlielumi un to noteikšanas standarti

	3.1. Materiāls UHWM-PE, atjaunotais (regenerated/reclaimed).

3.2. Blīvums (Density):

· ISO 1183-1: 0.94 – 0.96 g/cm3.

3.3.  Šarpī triecienizturība (Charpy impact strength):
· ISO 11542-2: ≈ 70-130 kJ/m2.

3.4. Nodilumizturība (abrasion resistance):

· ISO 15527: 90-150 ml/g.

3.5. Tecēšanas robeža (yield strengh):

· ISO 527: 15-20 N/mm2.

3.6. Pārraušanas relatīvais pagarinājums (elongation at break):

· ISO 527: ≥ 50%.

3.7. Dinamiskās berzes koeficients (dynamic friction):

· ISO 8295: Polietilēns – tērauds, pie spiediena 1 N/mm2 un slidēšanas ātruma 10 m/min: 0.15-0.20.

3.8. Cietība (hardness):

· ISO 868: 63-66 punkti.

3.9. Darba apstākļu temperatūra (operating temperature):

· no -80 līdz +80 °C.

3.10. Kristāliskās fāzes kušanas temperatūra:

· ASTM D3418 vai ISO 3146: 133-143°C

3.11. Molekulārā masa (molecular weight):

· viskometriskās plūsmas metode: > 3000000 g/mol.

3.12. Termiskā izplešanās (thermal expansion):

· DIN 53752: ≈ 0,0002 K-1.

3.13. Materiālam jābūt izturīgam pret saules ultravioletā starojuma ietekmi (UV resistant).

3.14. Krāsa: tumši pelēka.
	

	4. Amortizācijas elementa materiāla īpašību robežlielumi un to noteikšanas nosacījumi

	4.1. Stiepes stiprība (tensile strengh):

· ASTM D412 - nenovecinātam paraugam ≥ 16 MPa; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) ≥ 12,80 MPa.

4.2. Pārraušanas relatīvais pagarinājums (elongation at break):

· ASTM D412 - nenovecinātam paraugam ≥ 350 %; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) ≥ 280 %.

4.3. Cietība (hardness):

· ASTM D2240 - nenovecinātam paraugam ≤ 78 punkti; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) - nenovecināta parauga vērtība pluss ≤ 8 punkti.

4.4. Saspiešanas neatgriezeniskā deformācija (compression set):

· ASTM D395 – pēc izturēšanas zem slodzes 70°C temperatūrā, 22 stundu laikā ≤ 30 % no parauga sākotnējā augstuma.

4.5. Raušanas pretestība (tear resistance)

· ASTM D624: ≥ 70 kN/m, nenovecināts paraugs.

4.6. Nodilumizturība (abrasion loss):

· BS 903 A9:

· 1,5 cm3 pēc 3000 apgriezieniem vai 

· 0,5 cm3 pēc 1000 apgriezieniem.

4.7. Gumijas ar tēraudu saķeres stiprība (bond strength steel to rubber):

· ASTM D429: ≥ 7 N/mm.

4.8. Dinamiskais nogurums:

· ASTM D430-95: 0. vai 1. šķira pēc pārbaudes ar ≥ 15000 slogošanas cikliem.

4.9. Materiāla ķīmiskais sastāvs:

· blīvums (ISO 2781): ≤ 1,2 t/m3;

· gumijas polimēra saturs (ASTM D6370): ≥ 45%;

· ogļu kvēpu saturs (ASTM D6370): ≥ 20%;

· pelnu (tai skaitā krīta CaCO3) saturs (ASTM D297): ≤ 5%;

· gumijas polimēra pret pildvielu attiecība pēc svara > 1,2.

4.10. Materiālam jābūt izturīgam pret saules ultravioletā starojuma ietekmi (UV resistant).
	

	5. Piegādes termiņš

	5.1. 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
	

	6. Garantijas laiks

	6.1. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši no piegādes datuma.
	


Piezīme: Amortizācijas ierīces galvenie izmēri attēloti Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā Nr.1.
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

