8.pielikums

Iepirkumam "Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

identifikācijas Nr. VBOP 2021/29

Tehniskais piedāvājums Nr.2
Iepirkuma “Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm” 

2.daļai
	Piegādājamā amortizācijas ierīce
	Pretendenta piedāvātā amortizācijas ierīce

	1. Amortizācijas ierīces izmērs

	1.1. Konusa tipa amortizācijas elementu ar atdurplātnēm, kas apvienotas vienotā ķēdē, sistēma.
· Konusa tipa amortizācijas elements – 3 gab.:

· H=1000mm.

· Atdurplātne – 2 gab.:
· platums (W): 1760mm (neskaitot nošļaupumu);
· garums (L): 3250mm (t.sk. nošļaupumi);
· Atdurplātne – 1 gab.:
· platums (W): 1850mm;

· garums (L): 3250mm (t.sk. nošļaupumi)

· Pasīvā atdurplātne – 1 gab.:

· platums (W): 550mm;

· garums (L): 3250mm (t.sk. nošļaupumi)

Piezīme: Kopā ar Tehnisko piedāvājumu iesniegt amortizācijas ierīces sistēmas skici ar izmēriem.
	

	2. Amortizācijas elementa raksturlielumi

	2.1. Nominālās veiktspējas raksturlielumi (Rated performance data) pie 70÷72% relatīvās deformācijas:

· Enerģijas absorbcija min. EA: 653÷663 kNm;
· Reakcijas spēks max. RF: 1241÷1246 kN;
· EA un RF pieļaujamā atkāpe: +/- 10 %;
· EA un RF šeit norādītās pie materiāla temperatūras 23±5 °C un pie deformāciju sākotnējā ātruma 15 cm/sek.
· Gumijas polimērs: dabīgā vulkanizētā gumija (NR) un/vai sintētiskā vulkanizētā gumija (SBR).
· ekspluatācijas temperatūru diapazons: -30°C līdz +40°C.
2.2. Krāsa: melna.
	


	3. Atdurplātnes nesoša konstrukcija

	3.1. Tērauda konstrukcija:

· ražošana atbilstoši EN 1090-2, ražošanas klase EXC2;

· tērauda marka S355 J2, saskaņā ar LVS EN 10025-2 vai analogs (vienāda vai labāka kvalitāte) pēc ķīmiskā sastāva (chemical composition), oglekļa ekvivalenta (CEV) un mehānisko īpašību (mechanical properties) parametriem;
· konstrukcijas tips – “slēgtā kārba” (closed box).
· slēgtās kārbas tērauda plākšņu biezumi:
· ārējās plāksnes ≥ 9 mm;

· iekšējās plāksnes ≥ 8 mm.

· tērauda plākšņu elementu, kas pakļauti ārējās vides iedarbībai no abām pusēm biezums ≥ 12 mm.

3.2. Atdurplātnes fasādes plaknes izmēriem jābūt tādiem, lai nodrošinātu spiedienu uz kuģa korpusu ≤ 300 kN/m2 šādos apstākļos:

· kuģa korpusa virsmas forma – plakana,

· kuģa pienākšanas ātrums 10 … 15 cm/s.
3.3. Tērauda konstrukcijas pretkorozijas pārklājums.

· Augstāk par plūdmaiņu un šļakatu zonu - ārējās vides agresivitātes kategorija C5-M;
· Plūdmaiņu un šļakatu zonā - ārējās vides agresivitātes kategorija Im2.

3.4. Ilgmūžības klase – high (H), ≥ 15 gadi;

3.5. Krāsa: RAL 2008 vai līdzīgs (oranžs / orange).
	

	4. Atdurplātnes berzes seguma paneļu materiāla īpašību robežlielumi un to noteikšanas standarti

	4.1. Materiāls - UHWM-PE, atjaunotais (regenerated/reclaimed).
4.2. Blīvums (Density):

· ISO 1183-1: 0.94 – 0.96 g/cm3.

4.3. Šarpī triecienizturība (Charpy impact strength):
· ISO 11542-2: ≈ 70-130 kJ/m2.
4.4. Nodilumizturība (abrasion resistance):
· ISO 15527: 90-150 ml/g.

4.5. Tecēšanas robeža (yield strengh):
· ISO 527: 15-20 N/mm2.

4.6. Pārraušanas relatīvais pagarinājums (elongation at break):

· ISO 527: ≥ 50%.

4.7. Dinamiskās berzes koeficients (dynamic friction):
· ISO 8295: Polietilēns – tērauds, pie spiediena 1 N/mm2 un slidēšanas ātruma 10 m/min: 0.15-0.20.

4.8. Cietība (hardness):

· ISO 868: 63-66 punkti.

4.9. Darba apstākļu temperatūra (operating temperature):

· no -80 līdz +80 °C.

4.10. Kristāliskās fāzes kušanas temperatūra:

· ASTM D3418 vai ISO 3146: 133-143°C.

4.11. Molekulārā masa (molecular weight):
· viskometriskās plūsmas metode: > 3000000 g/mol.

4.12. Termiskā izplešanās (thermal expansion):
· DIN 53752: ≈ 0,0002 K-1.

4.13. Materiālam jābūt izturīgam pret saules ultravioletā starojuma ietekmi (UV resistant).

4.14. Krāsa - melna.
4.15. Seguma paneļu nominālais biezums - 50 mm.
	

	5. Amortizācijas elementa materiāla īpašību robežlielumi un to noteikšanas nosacījumi

	5.1. Stiepes stiprība (tensile strengh):

· ASTM D412 - nenovecinātam paraugam ≥ 16 MPa; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) ≥ 12,80 MPa.

5.2. Pārraušanas relatīvais pagarinājums (elongation at break):

· ASTM D412 - nenovecinātam paraugam ≥ 350 %; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) ≥ 280 %.

5.3. Cietība (hardness):

· ASTM D2240 - nenovecinātam paraugam ≤ 78 punkti; novecinātam paraugam, kas izturēts 96 stundas pie 70°C temperatūras (ASTM D573) - nenovecināta parauga vērtība pluss ≤ 8 punkti.

5.4. Saspiešanas neatgriezeniskā deformācija (compression set):

· ASTM D395 – pēc izturēšanas zem slodzes 70°C temperatūrā, 22 stundu laikā ≤ 30 % no parauga sākotnējā augstuma.

5.5. Raušanas pretestība (tear resistance):

· ASTM D624: ≥ 70 kN/m, nenovecināts paraugs.

5.6. Piegādātam amortizācijas elementa materiālam jābūt ar šādām ražotāja iepriekš pārbaudītām un garantētām īpašībām:

5.7. Nodilumizturība (abrasion loss):
· BS 903 A9 (B metode): 

· 1,5 cm3 pēc 3000 apgriezieniem vai 
· 0,5 cm3 pēc 1000 apgriezieniem.

5.8. Gumijas ar tēraudu saķeres stiprība (bond strength steel to rubber):
· ASTM D429: ≥ 7 N/mm.

5.9. Dinamiskais nogurums:
· ASTM D430-95: 0. vai 1. šķira pēc pārbaudes ar ≥ 15000 slogošanas cikliem.

5.10. Materiāla ķīmiskais sastāvs:

· Blīvums (ISO 2781): ≤ 1,2 t/m3;

· gumijas polimēra saturs (ASTM D6370): ≥ 45%;

· ogļu kvēpu saturs (ASTM D6370): ≥ 20%;

· pelnu (tai skaitā krīta CaCO3) saturs (ASTM D297): ≤ 5%;

· gumijas polimēra pret pildvielu attiecība pēc svara > 1,2.

5.11. Materiālam jābūt izturīgam pret saules ultravioletā starojuma ietekmi (UV resistant).
	

	6. Piegādes termiņš

	6.1. 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
	

	7. Garantijas laiks

	7.1. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši no piegādes datuma.
	


Piezīme: Amortizācijas ierīces sistēmas principiālais risinājums attēlots Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā Nr.2.
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

